附件3

丙烯腈与1,1-二氯乙烯的聚合物等6种食品接触材料及制品用树脂新品种

一、丙烯腈与1,1-二氯乙烯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 丙烯腈与1,1-二氯乙烯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenenitrile, polymer with 1,1- dichloroethene |
| CAS号 |  | 9010-76-8 |
| 通用类别名 |  | PVDC |
| 特定迁移限量（SML） |  | 1,1-二氯乙烯：ND，DL=0.01mg/kg； 丙烯腈：ND，DL=0.01mg/kg。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 所生产的材料及制品与食品接触温度不得高于120℃。 |

二、2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1- dichloroethene |
| CAS号 |  | 25120-29-0 |
| 通用类别名 |  | PVDC |
| 特定迁移限量（SML） |  | 1,1-二氯乙烯:ND，DL=0.01mg/kg； 6mg/kg（以甲基丙烯酸计）。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 所生产的材料及制品与食品接触温度不得高于120℃。 |

三、2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯和2-甲基-2-丙烯腈的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯和2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1- dichloroethene and 2-methyl-2- propenenitrile |
| CAS号 |  | 32335-23-2 |
| 通用类别名 |  | PVDC |
| 特定迁移限量（SML） |  | 1,1-二氯乙烯：ND，DL=0.01mg/kg； 甲基丙烯腈：ND，DL=0.01mg/kg； 6mg/kg（以甲基丙烯酸计）。 |
| 最大残留量（QM） /(mg/kg) |  | — |
| 备注 |  | 所生产的材料及制品与食品接触温度不得高于120℃。 |

四、2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene |
| CAS号 |  | 9010-92-8 |
| 通用类别名 |  | PS |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） |  | 6（以甲基丙烯酸计） |
| 最大残留量（QM） |  | 0.5%（苯乙烯） |
| 备注 |  | 所生产的材料及制品与食品接触的温度不得高于121℃。 |

五、1,4-苯二甲酸与5-氨基-1,3,3’-三甲基环己甲胺和已内酰胺的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 1,4-苯二甲酸与5-氨基-1,3,3’-三甲基环己甲胺和已内酰胺的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3’-trimethyl-cyclohexanemethanamine and hexahydro-2H-azepin-2-one |
| CAS号 |  | 1105025-82-8 |
| 通用类别名 |  | PA |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） |  | 7.5（1,4-苯二甲酸）； 6（5-氨基-1,3,3’-三甲基环己甲胺）； 15（已内酰胺）。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |

六、间苯二甲酸与氮杂环十三烷-2-酮和3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 间苯二甲酸与氮杂环十三烷-2-酮和3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one and 4,4＇-methylenebis[2-methylcyclohexanamine] |
| CAS号 |  | 79331-75-2 |
| 其他名称 |  | PA 12T，Nylon 12T，PA12/MACMI，聚酰胺12T，尼龙12T，聚酰胺12/MACMI |
| 通用类别名 |  | PA |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 5 (1,3-苯二甲酸)；5 (氮杂环十三烷-2-酮)； 0.05 (3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷)。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 1.所生产的材料及制品仅限用于接触水性、酸性、脂肪类和酒精含量不超过8%的食品。 2．三个单体的质量百分比范围分别为：氮杂环十三烷-2-酮34.4±1.5%，间苯二甲酸26.8±0.4%，3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷38.8±0.5%。 |